Комплект лекций по дисциплине «Слесарное дело»
для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Продолжительность: 1 академический час.
Цель лекции: Углубить и систематизировать знания слесаря КИПиА высокого разряда в области прецизионной механической обработки, восстановления и ремонта деталей контрольно-измерительных приборов и элементов пневмо- и гидроавтоматики. Сформировать практические навыки выполнения притирки, доводки, шабрения, а также выбора и применения специализированного слесарного инструмента для работ с допусками 6–9 квалитетов и шероховатостью поверхности Ra 0,16–0,63 мкм.

Введение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда слесарное дело перестаёт быть просто совокупностью операций по опиливанию и сверлению – оно превращается в высокоточное ремесло, от которого напрямую зависят метрологические характеристики и надёжность приборов. Работник данного уровня квалификации обязан не только изготавливать простые детали по чертежам, но и восстанавливать изношенные узлы (плунжерные пары, направляющие втулки, клапанные сёдла), выполнять притирку уплотнительных поверхностей до обеспечения герметичности по классам утечки, а также производить динамическую балансировку мелких вращающихся узлов (роторы расходомеров, турбинки).

Особое значение приобретает умение работать с твёрдыми сплавами (коррозионно-стойкие стали, сплавы на основе никеля), неметаллическими материалами (фторопласт, полиэфирэфиркетон – PEEK, керамика), а также владение методами контроля качества обработки с использованием индикаторных приборов, оптических измерительных головок и пневматических калибров. Лекция построена с учётом требований профессионального стандарта и типовых программ повышения квалификации для разрядов 4–6.

1. Прецизионная обработка деталей КИПиА: притирка, доводка, шабрение

Слесарь высокого разряда должен уметь достигать шероховатости поверхности Ra 0,16–0,32 мкм и геометрической точности в пределах 2–5 мкм. Такие параметры необходимы для плунжерных пар (золотников), уплотнительных конусов клапанов, измерительных мембран и опор чувствительных элементов.

1.1. Притирка (лаппинг)

Притирка – процесс снятия микронеровностей с помощью абразивных порошков (корунд, карбид кремния, алмазная паста), наносимых на притир (чугунную, медную или стеклянную плиту). Применяется для получения герметичных плоских и конических поверхностей.

Технологические особенности:

- Для грубой притирки (удаление рисок после шабрения) используют абразив зернистостью 40–60 мкм.

- Для чистовой притирки – 10–20 мкм.

- Для доводки до зеркального блеска – алмазные пасты зернистостью 3–7 мкм, затем 1–2 мкм.

- Движение притираемой детали – по «восьмёрке» или спирали для равномерного съёма.

Контроль качества притирки: по характеру пятен на контрольной плите (не менее 80 % прилегания для уплотнений высокого давления) или с помощью пневматического прибора, измеряющего скорость падения давления.

1.2. Шабрение

Шабрение – операция удаления тончайших слоёв металла (0,005–0,03 мм) с направляющих поверхностей с помощью шабера (трёхгранного, плоского, фасонного). Цель – обеспечить прямолинейность, плоскостность и смазочные свойства.

Применение в КИПиА:

- Направляющие регистрирующих перьев потенциометров и самописцев.

- Поверхности столов оптических компараторов, используемых для проверки стрелочных приборов.

- Посадочные места для подшипников качения в корпусах тахогенераторов.

Критерий качества: число пятен на квадратный дюйм (от 8 до 25 в зависимости от класса точности). Для прецизионных приборов требуется не менее 20 пятен на 25×25 мм.

1.3. Доводка отверстий и валов (хонингование)

Хонингование – обработка внутренних цилиндрических поверхностей абразивными брусками, закреплёнными в хонинговальной головке, совершающей вращательное и возвратно-поступательное движение. Достигаемая точность: IT5–IT6, шероховатость Ra 0,16–0,32 мкм.

Типовые узлы КИПиА, требующие хонингования:

- Цилиндры пневматических позиционеров.

- Корпуса золотников распределителей.

- Гильзы индикаторов часового типа (после износа).

2. Восстановление деталей КИПиА: типовые технологии

В условиях ремонтной мастерской слесарь 5–6 разряда часто не имеет возможности заказать новую деталь из-за длительных сроков поставки. Поэтому он должен владеть методами восстановления.

2.1. Гальваническое наращивание (железнение, хромирование)

Применяется для восстановления диаметра валов (осей), посадочных мест под подшипники, резьб. Толщина наращиваемого слоя – от 0,02 до 1,5 мм. После наращивания деталь шлифуется или доводится до номинального размера. Важно: перед хромированием деталь обезжиривается и активируется в специальном растворе. Слесарь должен уметь подготовить деталь к передаче в гальванический цех.

2.2. Наплавка и металлизация

Для восстановления геометрии клапанных сёдел, направляющих и кулачков применяется:

- Газовая наплавка твёрдыми сплавами (стеллит, сормайт) – для деталей, работающих при высоких температурах и в абразивных средах.

- Электродуговая металлизация – распыление расплавленного металла (сталь, бронза, алюминий) на изношенную поверхность. Подходит для восстановления корпусов без коробления.

2.3. Ремонт резьбовых соединений

В арматуре КИПиА часто выходят из строя резьбы под штуцеры импульсных линий (особенно на корпусах из алюминия или латуни). Способы восстановления:

- Резьбовые вставки (спиральные вставки, «винтовые втулки») – после рассверливания повреждённого отверстия и нарезания специальной резьбы вкручивается вставка, формирующая новую резьбу номинального размера. Пример: вставки Helicoil для резьбы M10×1.

- Ремонт с помощью резьбонакатных роликов (для мелких резьб M3–M6) – без удаления металла, путём пластического деформирования.

Таблица 1 – Выбор способа восстановления резьб в корпусах КИПиА

| Материал корпуса | Повреждение резьбы | Рекомендуемый способ | Предел прочности после ремонта, % от исходного |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминиевый сплав | Срыв 2–3 ниток | Спиральная вставка | 80–90 |
| Латунь | Полное смятие | Рассверливание под болт большего диаметра | 70–80 |
| Нержавеющая сталь | Задиры, заусенцы | Проход метчиком-калибром + герметик | 95–100 |
| Пластмасса (полиамид) | Срыв всех ниток | Закладная латунная втулка | 100 (втулка) |

3. Обработка специальных материалов, применяемых в КИПиА

Современные приборы и датчики содержат детали из материалов, которые требуют особых подходов к механической обработке.

3.1. Фторопласт-4 (PTFE)

Мягкий, вязкий материал с очень низким коэффициентом трения. При сверлении и точении образует «заусенец», требует острого инструмента с положительным передним углом. Рекомендации:

- Сверлить только остро заточенными свёрлами с углом при вершине 80–90°.

- Для получения гладкой поверхности после точения – финишная обработка мелкозернистым напильником или шлифовальной шкуркой зернистостью 180–240.

3.2. Керамика (Al₂O₃, ZrO₂)

Применяется в качестве изоляторов термопар, опор и направляющих в агрессивных средах. Обработка возможна только алмазным инструментом. Слесарь должен уметь:

- Притирать керамические детали друг к другу (например, тарель и седло керамического клапана) с использованием алмазной пасты 5–10 мкм.

- Запрессовывать керамические втулки в металлический корпус с натягом 0,02–0,04 мм, предварительно нагревая корпус до 150–200 °C.

3.3. Коррозионно-стойкие и жаропрочные стали (12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т)

Склонны к наклёпу и «схватыванию» с инструментом. При нарезании резьбы необходимо применять:

- Метчики из быстрорежущей стали с кобальтом (Р6М5К5) или твёрдосплавные.

- Смазочно-охлаждающую жидкость на основе сульфофрезола или специальную пасту для нержавеющих сталей.

4. Специализированный слесарный инструмент для КИПиА высокого разряда

Слесарь 5–6 разряда должен иметь в своём арсенале и уметь применять следующие категории инструментов:

4.1. Динамометрические ключи

Для затяжки штуцеров импульсных линий и датчиков с заданным моментом (обычно 5–50 Н·м). Пример: для штуцера M20×1,5 с уплотнением «конус в конус» момент затяжки составляет 25–30 Н·м. Превышение может деформировать уплотнительный конус; недостаточный момент – утечка среды.

4.2. Микрометрические инструменты для контроля посадок

- Микрометр с плоскими губками (для измерения толщины мембран).

- Микрометр с иглой (для измерения глубины пазов и канавок).

- Нутромер индикаторный – для контроля внутренних диаметров с точностью до 0,002 мм (например, цилиндр пневмозолотника).

4.3. Оптические и пневматические измерительные головки

Используются в серийной проверке деталей КИПиА. Слесарь должен уметь:

- Настраивать оптическую головку (например, типа ОВ-1) по эталонной детали.

- Считывать показания (отклонение стрелки в мкм).

4.4. Инструмент для гибки и развальцовки тонкостенных трубок

В импульсных линиях применяются медные или нержавеющие трубки диаметром 6–12 мм. Для создания герметичного разъёмного соединения используется развальцовка (конусный дорн). Требуемый угол конуса: 45° или 74° в зависимости от типа штуцера.

Таблица 2 – Основные параметры инструмента для монтажа импульсных трубок

| Тип операции | Инструмент | Контролируемый параметр | Допустимое отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Резка трубы | Труборез роликовый | Перпендикулярность торца | Не более 1° |
| Гибка | Трубогиб пружинный или рычажный | Радиус изгиба | Не менее 3 диаметров трубы |
| Развальцовка под 45° | Ручной развальцовщик (конус) | Толщина бортика, отсутствие трещин | ±0,1 мм |
| Обжим наконечника | Пресс-клещи (для медных кабелей) | Усилие обжима | По калибру-матрице |

5. Техника безопасности при прецизионных слесарных работах

Слесарь КИПиА высокого разряда работает с мелкими, часто острыми деталями, абразивными пылящими материалами и химическими веществами (смазки, клеи, растворители). Требования безопасности:

- Защита глаз: при притирке абразивные порошки и пасты могут разлетаться. Обязательны очки закрытого типа.

- Защита органов дыхания: при работе с алмазными пастами на масляной основе (пары) и при механической обработке фторопласта (выделение токсичного газа при нагреве выше 250 °C) использовать респиратор и вытяжку.

- Электростатическая защита: при сборке узлов с чувствительными полупроводниковыми датчиками (например, тензорезисторный мост) использовать антистатический браслет, заземлённый клейм.

- Пожарная безопасность: не допускать накопления масляной ветоши – она самовозгорается. Использовать закрывающиеся контейнеры для отходов.

Заключение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда владение прецизионными методами слесарной обработки, знание технологий восстановления деталей и правильное использование специализированного измерительного инструмента являются неотъемлемой частью профессиональной компетенции. От качества притирки клапанной пары зависит герметичность импульсной линии, от точности хонингования цилиндра – стабильность работы пневмопозиционера, от правильно выбранной технологии ремонта резьбы – безопасность соединения на объекте с взрывоопасной средой. Постоянное совершенствование навыков в этой области, изучение новых материалов (композиты, керамика) и методов контроля (координатно-измерительные машины) – залог успешной работы и минимизации аварийных простоев производства.

Вопросы для самопроверки

- В чём различие между притиркой, доводкой и шабрением? Для каких деталей КИПиА каждая из этих операций критически важна?

- Как проконтролировать качество притирки плоской уплотнительной поверхности (например, фланца датчика давления)? Назовите не менее двух методов.

- Перечислите три способа восстановления изношенной резьбы в корпусе из алюминиевого сплава. В каком случае применяется спиральная вставка?

- Какие требования к заточке сверла при обработке фторопласта? Почему обычные свёрла для металла не подходят?

- Какой момент затяжки следует применить для штуцера M16×1,5 с медной прокладкой? Как ошибка в моменте может проявиться при эксплуатации?

- Что такое «наклёп» при обработке нержавеющей стали и как его избежать при нарезании резьбы?

- Для чего используется индикаторный нутромер? Какую точность измерения он обеспечивает? Приведите пример узла КИПиА, где такой контроль обязателен.

- Какие меры безопасности необходимо соблюдать при механической обработке фторопласта на токарном станке?