Комплект лекций по дисциплине «Общая технология производства»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональной подготовки на 2–3 разряды)

Лекция 1. Общие сведения о сварке и резании металлов. Оборудование для резки

Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Изучить технологические процессы сварки и резки металлов, применяемые в промышленности, с акцентом на их использование при монтаже, ремонте и изготовлении элементов КИПиА. Рассмотреть виды оборудования для термической резки и особенности его применения.

1.1. Введение в технологию сварки и резки металлов

Сварка и резка являются ключевыми производственными процессами в машиностроении, строительстве и приборостроении. В деятельности слесаря КИПиА эти процессы встречаются при:

- Изготовлении и ремонте металлоконструкций щитов, каркасов, кронштейнов для приборов.

- Монтаже трубных проводок (импульсных линий, линий отбора давления).

- Ремонте корпусов приборов, датчиков, исполнительных механизмов.

Сварка — процесс получения неразъёмного соединения деталей путём их местного сплавления или пластического деформирования.
Резка — процесс разделения металла на части с помощью механических или термических методов.

Таблица 1.1. Сравнение механических и термических методов резки металлов

| Метод резки | Принцип действия | Толщина металла, мм | Точность, мм | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механическая | Разделение режущим инструментом (пила, ножницы) | 0,5–50 | ±0,5–1 | Резка кабеленесущих лотков, профилей |
| Газовая (кислородная) | Окисление металла в струе кислорода | 3–300 | ±1–3 | Резка листовых заготовок для конструкций |
| Плазменная | Использование высокотемпературной плазменной дуги | 0,5–100 | ±0,5–1,5 | Фигурная резка нержавеющих сталей, алюминия |
| Лазерная | Локальный нагрев и испарение материала лазерным лучом | 0,2–25 | ±0,1–0,5 | Прецизионная резка тонких элементов датчиков |

1.2. Оборудование для газовой резки

Газовая резка (кислородная резка) основана на свойстве металла (в основном стали) гореть в технически чистом кислороде.

Оборудование включает:

- Газовые баллоны (кислород, пропан/ацетилен).

- Редукторы — для понижения и стабилизации давления газа.

- Газорежущие горелки (резаки) — смешивают горючий газ с кислородом, формируют подогревающее и режущее пламя.

- Шланги — подают газы к горелке.

Технология процесса:

- Подогрев металла до температуры воспламенения (для стали ~1300°C).

- Подача режущей струи кислорода, которая окисляет металл и удаляет оксиды.

- Перемещение резака вдоль линии реза.

Важные параметры:

- Скорость резки — зависит от толщины металла и чистоты кислорода.

- Давление кислорода — регулируется редуктором.

- Расстояние от мундштука до металла — обычно 3–5 мм.

Таблица 1.2. Режимы газовой резки низкоуглеродистой стали

| Толщина стали, мм | Давление кислорода, МПа | Давление ацетилена, МПа | Скорость резки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 5–10 | 0,3–0,4 | 0,03–0,05 | 12–18 |
| 20–30 | 0,5–0,6 | 0,04–0,06 | 8–12 |
| 50–100 | 0,7–1,0 | 0,05–0,07 | 4–8 |

Безопасность при газовой резке:

- Проверка герметичности соединений на утечку газа.

- Защита от обратного удара пламени (использование обратных клапанов).

- Работа в средствах индивидуальной защиты (очки, краги, огнеупорная одежда).

1.3. Применение резки при монтаже и ремонте КИПиА

- Изготовление монтажных элементов — кронштейнов, креплений для датчиков, корпусов щитов управления.

- Подготовка трубных проводок — резка трубок из нержавеющей стали или меди для импульсных линий.

- Ремонт конструкций — удаление повреждённых участков с последующей заменой.

Пример: При модернизации системы контроля уровня требуется установка нового датчика на существующую металлическую конструкцию. Необходимо вырезать отверстие для крепления. Используется плазменная резка, так как она обеспечивает точный рез без деформации тонкого металла и с минимальной зоной термического влияния.

Вопросы для самоконтроля (Лекция 1)

- Назовите основные различия между механической и термической резкой металлов.

- Опишите принцип действия газовой (кислородной) резки.

- Какое оборудование входит в состав поста для газовой резки?

- Как влияет толщина металла на выбор режимов газовой резки?

- Почему при резке нержавеющей стали чаще используют плазменную, а не газовую резку?

Лекция 2. Оборудование и технология электросварки. Применение в КИПиА

Продолжительность: 1 академический час
Цель лекции: Изучить основные виды электросварки, применяемое оборудование и технологические особенности. Рассмотреть специфику использования сварки при монтаже и ремонте контрольно-измерительных приборов и автоматики, требования безопасности.

2.1. Основы электросварки

Электросварка — процесс получения неразъёмного соединения с использованием тепла электрической дуги или сопротивления. В зависимости от способа защиты сварочной зоны различают:

- Ручную дуговую сварку (ММА) — покрытыми электродами.

- Сварку в защитных газах (MIG/MAG, TIG) — инертным (аргон) или активным (CO₂) газом.

- Полуавтоматическую сварку — с непрерывной подачей проволоки.

Основные параметры режима сварки:

- Сила сварочного тока (А).

- Напряжение дуги (В).

- Скорость сварки (м/ч).

- Диаметр электрода или проволоки (мм).

Таблица 2.1. Характеристики распространённых методов электросварки

| Метод сварки | Источник нагрева | Защита зоны сварки | Область применения в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| ММА (ручная) | Дуга между электродом и изделием | Шлаковое покрытие электрода | Ремонт стальных конструкций, каркасов щитов |
| TIG (аргоновая) | Дуга между вольфрамовым электродом и изделием | Инертный газ (аргон) | Сварка ответственных швов из нержавеющей стали, алюминия (корпуса датчиков) |
| MIG/MAG | Дуга между проволокой и изделием | Активный/инертный газ | Полуавтоматическая сварка при серийном производстве |

2.2. Оборудование для ручной дуговой сварки (ММА)

Стандартный сварочный пост включает:

- Сварочный трансформатор/выпрямитель/инвертор — источник постоянного или переменного тока.

- Сварочные кабели — для подключения электрододержателя и массы.

- Электрододержатель.

- Вспомогательные инструменты — щётка для удаления шлака, молоток.

Технология выполнения шва:

- Подготовка кромок (очистка от загрязнений, разделка при толщине >4 мм).

- Выбор электрода в зависимости от марки металла (например, для стали Ст3 — электроды УОНИ-13/55, АНО-4).

- Зажигание дуги (касанием или чирканием).

- Ведение электрода с соблюдением угла наклона (обычно 70–80° к поверхности) и скорости.

- Заварка кратера в конце шва для предотвращения образования трещин.

Типы сварных соединений в КИПиА:

- Стыковые — для соединения труб импульсных линий.

- Угловые — при изготовлении коробов, лотков.

- Тавровые — крепление кронштейнов к несущим конструкциям.

Таблица 2.2. Рекомендуемые режимы ручной дуговой сварки низкоуглеродистой стали электродами Ø3 мм

| Толщина металла, мм | Сила тока, А | Напряжение дуги, В | Скорость сварки, м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 3–4 | 100–120 | 22–24 | 8–10 |
| 5–6 | 130–160 | 24–26 | 6–8 |
| 8–10 | 180–220 | 26–28 | 4–6 |

2.3. Особенности сварки при монтаже и ремонте КИПиА

- Сварка корпусов приборов и датчиков — требует применения аргонодуговой сварки (TIG) для минимизации деформаций и обеспечения герметичности. Материалы: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, алюминиевые сплавы.

- Сварка трубных проводок — выполняется стыковыми швами с полным проплавлением. После сварки обязательна продувка инертным газом для предотвращения окисления внутренней поверхности.

- Ремонт сильфонов, мембран — требует особо точной сварки микродугой, часто используется импульсный режим.

- Влияние тепловложения — при сварке рядом с чувствительными элементами (пьезокристаллы, электронные компоненты) необходимо использовать теплоотводящие прокладки и минимизировать время нагрева.

Меры безопасности:

- Защита от поражения электрическим током (изоляция кабелей, заземление).

- Защита органов зрения и кожи от излучения дуги и брызг металла (маска со светофильтром, спецодежда).

- Вентиляция рабочей зоны для удаления сварочных аэрозолей.

Вопросы для самоконтроля (Лекция 2)

- Каковы основные различия между методами сварки ММА и TIG?

- Как подбирается сила сварочного тока в зависимости от диаметра электрода и толщины металла?

- Почему при сварке нержавеющих сталей часто применяют аргонодуговую сварку?

- Какие подготовительные операции необходимы перед сваркой стыкового соединения труб импульсной линии?

- Перечислите не менее трёх мер безопасности при выполнении электросварочных работ.