Комплект лекций по ОП.06. Основы технологии механической обработки

Для профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" (профессиональной подготовки на 2-3 разряды)

Лекция 1. Основы технологии механической обработки

Продолжительность: 2 академических часов

1 Технологический процесс механической обработки

Технологический процесс механической обработки — это последовательность операций, в результате которых из заготовки получается готовая деталь заданной формы, размеров и качества поверхности. Технологический процесс разрабатывается на основе рабочего чертежа детали и технических условий на её изготовление.

Заготовка — предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают деталь. Виды заготовок: прокат (круглый, квадратный, шестигранный), поковки, штамповки, отливки, трубы, листовой материал. Выбор вида заготовки зависит от конструкции детали, программы выпуска и экономических факторов.

Припуском называется слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в процессе обработки для получения заданных размеров и качества поверхности. Различают общий припуск (на все переходы обработки данной поверхности) и межоперационный припуск (на один переход). Величина припуска зависит от размера детали, вида заготовки и требуемой точности обработки.

Технологическая операция — законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте. Установка — часть операции, выполняемая при неизменном закреплении заготовки. Позиция — фиксированное положение, занимаемое неизменно закреплённой заготовкой совместно с приспособлением. Переход — законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах. Проход — часть перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки.

Для оператора автоматических и полуавтоматических станков важно понимать структуру технологического процесса, так как на автоматических линиях каждая операция жёстко закреплена за определённым станком, а последовательность операций определяется конструкцией линии.

2 Базирование заготовок при обработке

Базирование — это придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат. Правило шести точек: для полного базирования заготовки в пространстве необходимо и достаточно лишить её шести степеней свободы — трёх поступательных и трёх вращательных.

База — поверхность или сочетание поверхностей, принадлежащих заготовке или изделию и используемых для базирования. Различают конструкторские, технологические и измерительные базы. Технологическая база — поверхность заготовки, используемая для определения её положения при обработке.

Основное правило базирования (правило единства баз): при назначении технологических баз в качестве их следует принимать поверхности, которые одновременно являются конструкторскими базами. Это обеспечивает наименьшую погрешность обработки. При нарушении этого правила возникает погрешность базирования.

Способы установки заготовок на станках: в трёхкулачковом патроне (центрирование с зажимом), в четырёхкулачковом патроне (независимый зажим каждой кулачком), в центрах (базирование по центровым отверстиям), на оправке (базирование по отверстию), на магнитной плите (для плоских деталей из ферромагнитных материалов), в тисках (для фрезерных работ), в специальном приспособлении.

При обработке на автоматических станках и линиях применяются быстродействующие пневматические, гидравлические и электромеханические зажимные приспособления, обеспечивающие надёжное закрепление заготовки и минимальное время на установку и снятие.

Таблица 1. Виды заготовок и их точностные характеристики

| Вид заготовки | Точность, квалитет | Припуск, мм | Шероховатость Ra | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокат горячекатаный | 14-16 | 3-8 | 25-100 | Валы, оси, втулки |
| Прокат холоднотянутый | 10-12 | 1-3 | 6,3-25 | Точные валы, стержни |
| Поковка свободная | 16-18 | 5-15 | 50-200 | Крупные валы, фланцы |
| Штамповка | 14-16 | 1,5-5 | 25-100 | Серийное производство |
| Отливка в песчаную форму | 16-18 | 3-10 | 50-200 | Корпуса, станины |
| Отливка в кокиль | 14-16 | 2-5 | 25-100 | Серийные корпуса |
| Трубы | 12-14 | 1-3 | 6,3-25 | Втулки, гильзы |

Таблица 2. Способы установки заготовок и их характеристики

| Способ установки | Станок | Погрешность, мкм | Время, мин | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В трёхкулачковом патроне | Токарный | 50-200 | 0,2-0,5 | Диски, валы короткие |
| В центрах | Токарный | 10-50 | 0,3-0,8 | Длинные валы |
| В четырёхкулачковом патроне | Токарный | 20-100 | 1-5 | Несимметричные детали |
| На оправке | Токарный | 10-30 | 0,3-0,5 | Диски, шестерни |
| В тисках | Фрезерный | 50-200 | 0,3-1,0 | Плоские детали |
| На магнитной плите | Шлифовальный | 10-50 | 0,2-0,5 | Плоские детали |
| В спецприспособлении | Автомат | 20-80 | 0,1-0,3 | Серийное производство |

Рисунок 1. Сравнение припусков на обработку для различных видов заготовок

Вопросы для повторения:

1. Что такое технологический процесс механической обработки?

2. Перечислите виды заготовок и дайте их краткую характеристику.

3. Что такое припуск и от чего зависит его величина?

4. Объясните структуру технологического процесса: операция, установка, переход, проход.

5. В чём заключается правило шести точек при базировании?

6. Какие способы установки заготовок применяются на токарных и фрезерных станках?

7. Что такое правило единства баз?